Obras: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

Local: Vias Públicas do Bairro da Aclimação

Cidade: Pirajuí – SP.

Órgão Gestor da Obra: Prefeitura Municipal de Pirajuí – SP.

Tipo de execução: Empreitada Global

Especificações técnicas para execução de obra:

1.0. GUIAS E SARJETAS: moldado in loco (c/ extrusadora)

1.1. Serviços Técnicos:

Consiste na locação e nivelamento em conformação do leito da via pública das guias e sarjetas de concreto, utilizando serviços de topografia e estaqueamento em metro e metro.

1.2. Movimento de Terra:

Consiste em substituição do solo existente por solo apropriado com compactação do solo na faixa cx/ 0,45m de largura no local da execução das guias e sarjetas, em conformação do leito da via pública.

1.3. Guias e Sarjetas:

Serão executadas em concreto simples com fck=250kg/cm2, na espessura de 8cm para sarjetas e 10 cm para as guias. Terão juntas de dilatação de 2 em 2 metros com acabamento superficial sarrafeada. Medidas: Guias=10x23cm e Sarjetas=8x30cm.

## 2.0. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: CBUQ – usinado á quente

2.1. Serviços de Terraplanagem:

2.1.1. Melhoria e Execução da Sub-Base:

Consiste na remoção de todo material inservível, até a profundidade necessária (30cm), escarificação, aterro em camadas de 15cm de solo, umedecimento e compactação da sub-base à 100% do Proctor Normal.

Equipamentos a serem utilizados: motoniveladora, pá-carregadeira, caminhões basculantes, caminhão-pipa e rolo pé-de-carneiro vibratório.

2.1.2. Execução da Base em Solo-Fino:

Execução de base com solo-fino, importado de jazida adequada, na espessura necessária à configuração de greide do projeto.

O solo será espalhado em camadas de 15 cm, homogeneizado, até se chegar a umidade ótima e compactada à 100% do Proctor Normal.

Equipamentos a serem utilizados: motoniveladora, pá-carregadeira, caminhões basculantes, caminhão-pipa, trator agrícola com grade aradora e rolo pé-de-carneiro vibratório.

2.2.  Serviço de Asfálto:

2.2.1.) Imprimação Impermeabilizante:

Pintura com asfalto diluído CM-30, sobre a base de solo-fino.

Equipamentos a serem utilizados: caminhão equipado com aspargiador de asfalto.

2.2.2.) Imprimação Ligante:

Pintura com asfalto diluído RR-2C.

Equipamentos a serem utilizados: caminhão equipado com aspargiador de asfalto.

2.2.3.) Camada Betuminosa: Capa Asfáltica em concreto Betuminosa Usinado à Quente (CBUQ)

Execução de capa asfáltica com concreto betuminoso usinado À quente (CBUQ), na espessura média de 3 cm, preparado em Usina de Asfalto apropriado, de acordo com as especificações do DER-SP, ou de projeto específico, respeitando-se as primeiras.

Equipamentos a serem utilizados: caminhões basculantes para transporte da massa asfáltica (CBUQ), vibroacabadora para aplicação, rolo de pneus e rolo liso vibratório para compactação.

## 3.0. CALÇAMENTO EM CONCRETO:

3.1.) Concreto Simples Externo:

Deverá ser executado piso de concreto simples fck = 9.0 Mpa na espessura mínima de 7cm e largura de 200cm, aplicado sobre uma camada de brita compactada.  Deverão ser previstas juntas de metro em metro, aproximadamente, utilizando-se para tanto réguas de madeira de 12 “x 2” ou lances alternados, os quais deverão, após a pega do concreto ser preenchidos. Deverão ser executada rampa de acessibilidade conforme projeto executivo.

## REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL

Pirajuí/SP, 21 de março de 2017.

Andréa Gracia Guarnieri

Engenheira Civil

CREA/SP 5060662839